Załącznik nr 6 do SIWZ
nr sprawy: 2/ZP/UL-1/2015

WYKAZ WYMAGANYCH I OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZENIA.

| Lp. | NAZWA PARAMETRU | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksymalna wartość Rct | 2,0 m² K / W, |  |
| 2. | Maksymalna wartość Ret | 700 m² Pa / W, |  |
| 3. | Płyta pomiarowa, metalowa, porowata, z kontrolą temperatury i dozowania wody. | Grubość płyty około 3mm i powierzchnia co najmniej 0,04m2, kształt kwadratu (bok około 200 mm lub większa np. 250 mm). |  |
| 4. | Współczynnik emisji promieniowania powierzchni płyty w 20ºC w zakresie długości fal od 8 μm do 14 μm, przy promieniu pierwotnym prostopadłym do powierzchni płyty i odbiciu półkolistym. | < 0,35. |  |
| 5. | Stabilne ogrzewanie. | Utrzymywanie stałej temperatury płyty pomiarowej i izolatora cieplnego z dokładnością ± 0,1°C. |  |
| 6. | Regulacja dopływu wody. | Minimalny poziom wody w płycie około 1,0 mm poniżej powierzchni płyty. |  |
| 7. | Ogrzewanie wody | Do temperatury płyty pomiarowej. |  |
| 8. | Ukierunkowany niezależny kontrolowany przepływ powietrza poprzez wentylatory. | Przepływający równolegle do górnej powierzchni elektrycznie podgrzewanej porowatej płyty i izolatora na wysokości nie mniejszej niż 50mm. |  |
| 8. | Przepływ powietrza w trakcie badania w odległości 15 mm powyżej stołu pomiarowego w temperaturze powietrza 20°C. | Powinien wynosić przeciętnie 1m/s ± 0,05m/s. Ustalony stopień turbulencji sv/va miedzy 0,03 a 0,07, mierzony w odstępach 6s w ciągu co najmniej 10min. |  |
| 9. | W trakcie badania odchylenia wilgotności względnej R.H. strumienia powietrza | Nie więcej niż ± 3% R.H. |  |
| 10. | Zakres regulacji dla szybkości przepływu powietrza. | Od (0,5±0,05) m/s do (1,5±0,05) m/s |  |
| 11. | Regulowana płyta pomiarowa umożliwiająca badanie próbki do grubości. min 90 mm | TAK |  |
| 12. | Pomiar mocy grzejnej miernikiem o dokładności ±2% całkowitego zakresu użytecznego | TAK |  |
| 13. | Izolator cieplny z regulatorem temperatury, wykonany z materiału o wysokiej przewodności typowego metalu i zawierający elektryczne elementy grzejne. | TAK |  |
| 14. | Minimalna szerokość izolatora cieplnego. | 15mm |  |
| 15. | Odległość między górną powierzchnią izolatora cieplnego a płytą pomiarową. | Po Nie więcej niż 1,5 mm |  |
| 16. | Izolator cieplny wyposażony w porowatą płytę i system dozowania wody, tak jak przy płycie pomiarowej. | TAK |  |
| 17. | Oprogramowanie sterujące wraz z panelem zintegrowanym z komputerem zbierającym dane. | TAK |  |
| 18. | Zbieranie danych z badania, ich opracowanie numeryczne i graficzne i zachowanie w pamięci na koniec badania (bezpośrednio poprzez oprogramowanie urządzenia). | TAK |  |
| 19. | Bezpośrednie przeliczanie Rct i i Ret przez oprogramowanie. | TAK |  |
| 20. | Zestaw arkuszy celofanowej membrany o grubości 10 μm-50 μm. | 200 arkuszy |  |
| 21. | Kontroler ciepła płyty pomiarowej. | TAK |  |